## Slide 1
Physical Properties
Test parameter | VIXUM® CWN
Color | White
Size (㎜) | 1250 × 2560 × 380
Density (kg/m3) | 9.5 ± 1.5
Hardness (F0 type) | Ave. ≥ 63
Tensile Strength (KPa) | Ave. ≥ 110
Elongation (%) | Ave. ≥ 20
Hazardous Substances / Formaldehyde Emission | Class Ⅱ Pass Max. ≤ 75mg/kg - -
19, Hasinbeonyeong-ro, Saha-gu, Busan, Republic of korea 49470
http://www.vixum.co.kr
CWN
Page 2